Трикотажные переплетения, их классификация и характеристика

Трикотаж имеет высокий уровень потребительских свойств: красивый внешний вид, удобный в носке, хорошо облегает фигуру, не стесняет движений.

Сырье для трикотажных изделий в основном формирует их качество. В трикотажном производстве перерабатываются практически любые виды волокон и нитей. Перед вязанием волокна и нити подвергаются подготовительным операциям. Нити увлажняют, замасливают, чтобы придать им мягкость и гладкость.

Трикотаж состоит из большого числа петель, соединенных между собой. Петли, расположенные поперек полотна в одном ряду, образуют петельные ряды, а петли, нанизанные одна ни другую вдоль трикотажного полотна, — петельные столбики.

Различают поперечно-вязаный и основовязаный трикотаж.

Поперечно-вязаный трикотаж образуется из одной нити по одной системы нитей; петли трикотажа прямые, могут распускаться по вертикали и горизонтали. Этот трикотаж эластичен в поперечном направлении, хорошо сохраняет форму в процесс носки.

Основовязаный трикотаж образуется из всех нитей основы,  каждая петля вяжется своей нитью. Для поперечной связи петел нити, образовав ряд, сдвигаются на одну или несколько игл вправо. Основовязаный трикотаж имеет петли с наклоном, не распускается по горизонтали и очень мало распускается по вертикали.

В петлях поперечно-вязаного трикотажа различают петельные дуги и петельные палочки. В основовязаном переплетении трикотажа различают остов петли и протяжки.

Главные переплетения поперечно-вязаного трикотажа: гладь, ластик, двухъизнаночный трикотаж.

Гладь — кулирное переплетение, изнаночная и лицевая сторона отличаются. На лицевой стороне — петельные палочки, а на изнанку выходят петельные дуги. Лицевая сторона гладкая и блестящая, а изнанка шероховатая и матовая. Гладь имеет хорошую растяжимость, прочность на разрыв в продольном напряжении.

Полотно этого переплетения распускается легко; имеет недостаток — затрудняющую раскрой и пошив изделий закручиваемость на краях.

Ластик — переплетение с одинаковой лицевой и изнаночной стороной, в ластичном переплетении чередуются столбики петельных палочек со столбиками петельных дуг. Такой трикотаж называют двухлицевым, может быть ластик 1 + 1, 2 + 2 и др. По сравнению с гладью ластик, более массивное переплетение, отличается толщиной, прочнее и меньше распускается, не закручивается по краям.

Двухъизнаночный (оборотный) трикотаж имеет одинаковое строение с обеих сторон, напоминает изнанку глади. Применяется в производстве головных платков верхних трикотажных изделий. К рисунчатым кулирным переплетениям относят гладкое платирование, плюшевый, ворсовый трикотаж. Платированные переплетения характеризуются тем, что на иглах в одну петлю провязываются две нити: на лицевую сторону выходит вискозная пить, а на изнанку — хлопчатобумажная.

Поперечно-вязаным переплетением вырабатывают и производные переплетения, комбинируя два или несколько главных .

 

Интерлок — двойной ластик, лицевая и изнаночная стороны одинаковые. Интерлочное переплетение более плотное и теплозащитное. Применяют для бельевых верхних трикотажных изделий.

К главным основовязаным переплетениям относятся цепочка, трико, атлас .

Цепочка — простой вид основовязаного переплетения. Применяется для изготовления бахромы к платкам, шарфам. Цепочка —вертикальный ряд петель, вырабатываемый из одной нити на каждой игле машины.

Трико — после провязывания ряда нити смещаются на одну иглу, а после провязывания второго ряда возвращаются в исходное положение.

Петельный столбик в трико состоит из петель, образованных двумя соседними нитями.

Атлас — каждая нить основы образует петли во многих петельных столбиках (от 3 до 12 и более). Направление сдвига гребенки меняется то в одну, то в другую сторону. На лицевой и изнаночной сторонах заметны зигзагообразные полосы. Переплетение атлас имеет значительную растяжимость по ширине, закручиваемость кромок.

Сукно — производное основовязаное переплетение. При вязании этого полотна нить прокладывается на две иглы, но не на соседние, как в трико, а на иглы, расположенные через одну. На лицевой стороне зигзагообразный наклон петель ухудшает внешний вид полотна. Поэтому лицевой стороной считают изнанку полотна. Переплетение сукно применяют для выработки верхнего трикотажа и бельевых изделий.

При прочих равных условиях свойства трикотажного полотна определяются видом переплетения. По этому признаку все трикотажные полотна подразделяют на два класса: полотна главных переплетений и полотна рисунчатых переплетений .

Полотна главных переплетений в свою очередь делят на два подкласса — полотна базисных переплетений и производных переплетений. Полотна базисных переплетений имеют простейшую структуру с одинаковыми по размерам петлями. Структура полотен производных переплетений создается за счет комбинации двух или нескольких базисных, взаимосвязанных так, что между петельными столбиками одного помещаются петельные столбики другого или несколько других таких же переплетений.

Полотна рисунчатых переплетений образуются на основе базисных или производных путем изменения вида и размера петель и длины их протяжек, порядка подачи нитей на иглы или путем ввязывания дополнительных нитей для получения како-го-либо цветового или узорчатого эффекта, а также изменения некоторых свойств полотна (уменьшения распускаемости, растяжимости, улучшения теплозащитных свойств и т.д.). Возможно также получение рисунчатого переплетения путем комбинированного применения обоих способов, т.е. изменения структуры петли и введения дополнительных нитей .

К базисным кулирным переплетениям относятся: одинарное — кулирная гладь; двойные — ластик и двухизнаночное.

Кулирная гладь (чулочная вязка) — на лицевую сторону выходят только петельные палочки, она гладкая и блестящая. На изнанку же выходят только петельные дуги, поэтому эта сторона шероховатая и матовая . Гладь обладает большой растяжимостью, причем растяжимость глади в ширину в 1,6 раза больше, чем в длину. Прочность вдоль полотна в 1,6 раза больше прочности поперек. Степень растяжимости глади обратно пропорциональна толщине нити и прямо пропорциональна длине петли, легко распускается вдоль петельных рядов и по направлению петельных столбиков. Гладь обладает распускае-мостью в направлении, обратном вязанию, если образец связан на плоской вязальной машине (имеет кромки); если же трикотаж связан на кругловязальной машине, то его можно распустить с обеих сторон. Чтобы уменьшить распускаемость глади, используют нити с повышенным коэффициентом трения или трощенные в два сложения, стремятся повысить плотность полотна и уменьшить длину петли, толщину нитей, растяжимость. Образец глади закручивается с краев. По линии петельных столбиков происходит закручивание на изнаночную сторону, а по линии петельного ряда — на лицевую. Степень закру-чиваемости трикотажа зависит от упругости нити и плотности трикотажа. На закручиваемость глади влияет также крутка нити: чем выше крутка, тем сильнее закручивание. Закручивае-

доость краев затрудняет раскрой и пошив. По этой же причине иногда возникает перекос петельных столбиков. Гладь имеет небольшую толщину, равную двум толщинам нитей, из которых она выработана. Полотно характеризуется достаточно высокими пористостью (с наличием большого количества сквозных пор), воздухо- и паропроницаемостью, небольшой капиллярностью и низкой теплозащитностью.

[image: image1]
Рис.  Кулирные переплетения:

1 — гладь; 2 — ластик; 3 — деухиэн а ночное; 4 — производная гладь; 5 — интерлок; б—плюшевое; 7—платированное; 8—начесное; 9—ажурное; 10 — фанг; 11 — полуфанг: а, 6, е—соответственно петли прессовая, глади, округлая; 12 — жаккардовое; 13 — репс; 14 — пике

Применяется гладь для изготовления бельевых, верхних,, чулочно-носочных изделий, перчаток.

Ластик (резинка) — обе стороны состоят из лицевых и изнаночных петельных столбиков, расположенных в различном сочетании (1+1, 1+2 и т.д.) . Ластик обладает боль4 шой упругостью при его растяжении в ширину. Упругость ластика повышается с повышением плотности вязания и упругости нити, из которой он выработан. Растяжимость ластика 1+1 в ширину более чем в 3 раза превышает растяжимость в длину. Толщина и растяжимость ластика по ширине в 2 раза больше растяжимости глади, а растяжимость по длине такая же, как и; глади.

Ластик 1+1 распускается только в направлении, обратном, вязанию. Поэтому ластик 1+1 можно обрезать снизу и не беспокоиться, что он в дальнейшем распустится. Ластики же других сочетаний лицевых и изнаночных петельных столбиков нельзя оставлять без закрепления их нижнего края, так как каждые1 два одинаковых соседних петельных столбика будут распус-, каться и образовывать один петельный столбик, вследствие чего ластик любого сочетания превратится в конце концов в ластик 1+1.

Ластик с одинаковым сочетанием лицевых и изнаночных петель не закручивается с краев ни по длине, ни по ширине, так, как стремление петель одной стороны ластика к закручиванию. нейтрализуется стремлением петель другой стороны закручи-: ваться в обратном направлении. Ластики, у которых на одной стороне число петельных столбиков больше, чем на другой, будут закручиваться на ту сторону, где число петельных столбиков больше.

Трикотаж ластичного переплетения обладает высокой сте-; пенью растяжимости в ширину, эластичностью, хорошо облегает фигуру человека и не стесняет его. Ластик обладает высокими гигиеническими и хорошими теплозащитными свойствами. Сравнительно малая воздухопроницаемость ластика еще более: уменьшается, если он выработан из пушистых толстых нитей или пряжи.

Ластичным переплетением изготовляют верхний и бельевой трикотаж, ластики носков, детских и спортивных чулок, шарфы и другие изделия.

Двухизпаночное (платочная вязка) — обе стороны трикотажа похожи по внешнему виду на изнаночную сторону кулирной глади . Относительная растяжимость изнаночного трикотажа в длину равна его растяжимости в ширину. Растя

жимость по ширине двухизнаночного полотна и кулирной глади одинакова, а растяжимость по длине и общая двухосная растяжимость двухизнаночной глади больше, чем кулирной глади. Разрывная нагрузка трикотажа изнаночной глади по длине и ширине, отнесенная к одной петле, а также при испытании полоской такая же, как и у кулирной глади. Толщина двухизнаночного трикотажа вдвое больше толщины кулирной глади и приблизительно равна толщине ластика. Изнаночный трикотаж распускается так же, как и гладь, т.е. в обоих направлениях. Изнаночный трикотаж простых раппортов не закручивается.

Применяют двухизнаночное переплетение для выработки головных платков и некоторых изделий верхнего трикотажа (жакетов, жилетов, джемперов).

К производным кулирным переплетениям относятся одинарное — производная гладь и двойное — интерлочное.

Производная гладь — в этом переплетении в промежутки между столбиками одной глади ввязаны столбики другой глади . Растяжимость производной глади по длине и ширине меньше растяжимости кулирной глади. По длине производная гладь имеет почти такую же прочность, как и простая. Прочность по ширине примерно в 2 раза выше кулирной глади. Толщина производной глади равна двум толщинам нитей, из которых она выработана. Производная гладь более плотная и тяжелая, имеет меньшее количество сквозных пор, является менее воздухо- и паропроницаемой. Производная гладь в отличие от кулирной распускается только в направлении, обратном вязанию, причем производная гладь распускается при одинаковых условиях труднее, чем кулирная, так как роспуску препятствует трение протяжек одной глади об остовы петель другой, оставшейся целой. Образец производной глади закручивается с краев. Направление закручиваемости по петельным рядам и столбикам такое же, как у кулирной глади.

Производная гладь применяется главным образом для изготовления верхнего трикотажа.

Интерлок (двуластик) (от англ. interlock — перекрещивающееся) представляет собой сочетание двух ластиков, протяжки которых перекрещиваются между собой . Интерлочное полотно имеет застилистую и равномерную поверхность, обладает высокой прочностью и устойчивостью к истиранию, имеет красивый внешний вид. Растяжимость интерлока меньше, чем ластика, а эластичность несколько выше. При этом растяжимость интерлочного трикотажа по ширине больше, чем по длине. Толщина интерлока приблизительно равна толщине ластика. Интерлочное переплетение, так же как и лас

тик, распускается только в направлении, обратном вязанию. Это переплетение придает трикотажу значительную плотность, повышенную прочность и эластичность при растяжении в ширину, хорошую формоустойчивость, высокие теплозащитные свойства, малую распускаемость; края трикотажа не закручиваются. В отличие от ластика при растяжении интерлочного полотна по горизонтали между петельными столбиками не видно петельных дуг.

Интерлочное полотно используется для изготовления мужских и женских бельевых изделий, мужских сорочек, женских костюмов, платьев, жакетов, перчаток и варежек.

К рисунчатым кулирным переплетениям относятся пла-тированные, плюшевые, начесные, прессовые, ажурные, жаккардовые, поперечносоединенные (рингель), продольносоеди-ненные (сплит), комбинированные.

Плюшевое — переплетение с ворсом из увеличенных протяжек петель . Плюшевый трикотаж бывает с разрезными и неразрезными петлями, односторонний лицевой и изнаночный, двусторонний, гладкий и рисунчатый. Имеет низкую теплопроводность, значительную толщину, высокие теплозащитные свойства, мягкость, хорошее водопоглощение, красивый внешний вид, например «под бархат».

Плюшевое переплетение используется для изготовления верхнего и бельевого трикотажа, чулочно-носочных изделий.

Платированные, или покровные, полотна образуются при прокладывании на иглы одновременно, как правило, двух нитей, различающихся волокнистым составом или цветом. При образовании петель одна из нитей располагается на лицевой стороне, другая — на изнаночной, поэтому лицевая и изнаночная стороны трикотажа платированного переплетения различаются не только по внешнему виду, но и по некоторым физико-механическим свойствам . Например, на лицевую сторону выводится вискозная нить, а на изнанку — хлопчатобумажная пряжа, что придает полотну высокие гигиенические свойства, устойчивость к истиранию. Трикотаж плати-рованных переплетений делится на гладкий и рисунчатый. Последний может быть переменным, перекидным, накладным и вышивным. На базе трикотажа платироканных переплетений получают цветные, рельефные и ажурные узорные эффекты.

Трикотаж платированных переплетений применяется для изготовления бельевых и спортивных изделий, реже — для верхних и чулочно-носочных изделий.

Начесное (футерованное) — переплетение, в котором на базе грунтового переплетения проложены футерные (подкладочные)

нити, служащие для начеса. Они располагаются в виде протяжек на изнанке трикотажа и висят на платинных дугах грунта в виде набросков . Полотна могут быть простыми и платированными, с одной, двумя и более подкладочными нитями в одном горизонтальном ряду грунта. Трикотаж с начесом по сравнению с гладью характеризуется повышенными мягкостью, прочностью, массой, толщиной, повышенными теплозащитными свойствами, меньшей растяжимостью в ширину, так как подкладочные нити препятствуют растяжению, и меньшей распускаемостыо, закручиваемостью в тех направлениях по рядам или петельным столбикам, где проложена футерная нить. При сложных деформациях футерованного трикотажа, приближающихся к разрушающим, футерные нити могут изменять свое положение относительно нитей грунта. Эти изменеиия не восстанавливаются при релаксационных процессах и приводят к уменьшению формоустойчивости трикотажа. Футерованные переплетения позволяют получать разнообразные эффекты поверхности: букле, твид, плюш, рельефную полосатость и т.д.

Футерованный трикотаж применяется для изготовления теплого белья, варежек, халатов, пидлсакон, костюмов и других изделий.

Ажурное — переплетение с рисунками из ажурных отверстий, различных по форме и величине, полученными переносом отдельных петель из одних петельных столбиков в другие . Ажурный трикотаж легче гладкого, меньше распускается, имеет хорошую воздухопроницаемость.

Ажурный трикотаж применяют для выработки верхнего, бельевого трикотажа и чулочно-носочных изделий.

Прессовые переплетения. Трикотажем с прессовыми переплетениями называют такой трикотаж, в котором все петли или часть их имеют по одному или несколько набросков. Их получают на фигурных прессах (отсюда и название переплетения) для образования узора на трикотаже. Они подразделяются на гладкие, оттеночные, ажурные и рельефные. Прессовые петли отличаются от обычных большей высотой и имеют наброски (незамкнутые петли). Если в полотне все петли прессовые, то это переплетение называют фангом; если петельные столбики прессовых петель чередуются с петельными столбиками глади, то это переплетение называется полуфанг .

Одна изнаночная петля в полуфанге в 2—5 раз больше лицевой. Основные особенности фанга — большая толщина, повышенная застилистость полотна, высокие теплозащитные свойства. Переплетения фанг и полуфанг из-за набросков на петлях

толще ластика, имеют большие массу и прочность, но меньшие растяжимость и распускаемость. Края полотна фанга и полуфанга не закручиваются. Полуфанг по сравнению с фангом более растяжимый, менее плотный и тяжелый.

Этими переплетениями вяжут свитеры, детские костюмы и другие изделия верхнего трикотажа, а также рейтузы и шарфы.

Жаккардовый трикотаж — у него при образовании сложных рисунков каждая цветная нить прокладывается только на те иглы, где этого требует рисунок, а грунт образован за счет другой нити. Бывает одноцветным, многоцветным, гладким и рельефным, регулярным и нерегулярным. В регулярном трикотаже все петли одинакового размера, в нерегулярном — имеют различную высоту.

У одинарного жаккардового трикотажа фактура лицевой и изнаночной сторон неодинакова. На лицевой стороне обычно имеется мелкий двух- или трехцветный рисунок, а на изнаночной отчетливо видны большие протяжки из цветных нитей, соединяющие одноцветные петли в одном горизонтальном ряду.

Двойной жаккардовый трикотаж может быть однояйцевым (с рисунком на лицевой стороне) и двухлицевым, полным и неполным.

У полного жаккардового полотна  каждый петельный ряд на лицевой стороне состоит из нитей двух или трех цветов, а на изнаночной — из нитей одного цвета. У неполного жаккардового полотна петельные ряды лицевой стороны образуются нитями двух или трех цветов, на изнаночной — петлями этих же цветов, чередующихся между собой через петлю.

Одинарный жаккардовый трикотаж закручивается с краев. Длинные протяжки могут быть оборваны при эксплуатации трикотажа. Жаккардовые полотна характеризуются меньшей растяжимостью по ширине, несколько меньшей распускаемос-тью только в направлении, обратном вязанию, а двойные — большей толщиной и поверхностной плотностью по сравнению с полотнами главных переплетений.

Жаккардовый трикотаж применяется для выработки джемперов, жакетов, платьев, женских костюмов, перчаток и варежек, чулочно-носочных изделий, шарфов и головных уборов.

В поперечносоединенном (рингель) трикотаже петельные ряды образованы из различных по видам, свойствам или цвету нитей (например, полотно для тельняшек).

В продолъносоединенном (сплит) трикотаже петельные столбики образованы из различных по видам, свойствам или цвету нитей (например, паголенок и верхняя часть следа вяжутся из

цитей одного вида, а высокая пятка и след для повышения прочности изделия — из более прочных нитей другого вида).

Полотна комбинированных переплетений вырабатывают сочетанием двух и более различных переплетений. Такой трикотаж имеет хороший внешний вид, мало распускается, мало растягивается, формоустойчив, используется для изготовления верхнего трикотажа. Трикотажный репс  напоминает репс тканый, для него характерны рельефные поперечные рубчики и малая растяжимость по горизонтали. Он имеет раппорт в два петельных ряда: первый — из петель ластика 1+1, второй — из петель кулирной глади. В переплетении пике  сочетаются производная гладь и неполный ластик — в результате такой комбинации на лицевой стороне образуется мелкий узор в виде чешуек.

Применение различных трикотажных переплетений в сочетании со специально подобранными пряжей и нитями позволяет получать полотна, имитирующие ручное вязание, эффекты жатости, различные косы, полосы, ромбы, квадраты и пр.

Усложнение структур трикотажных полотен позволяет решать различные задачи. Так, для обеспечения формоустойчи-вости, несминаемости, прочности, уменьшения растяжимости по основе поперечно-вязаных переплетений вырабатывают тка-невязаный трикотаж. Он образуется тремя системами нитей: петлеобразующей, основной и уточной.

Разработан двухслойный трикотаж, в котором два самостоятельных трикотажных поперечно-вязаных слоя соединяются в процессе вязки какими-либо элементами структуры трикотажа. При этом получают разносторонний одно- или двухлицевой трикотаж, например новое трикотажное полотно «полартек», которое характеризуется легкостью, формоустойчивостью, несмина-емостью, хорошими теплозащитными свойствами.

К базисным основовязаным переплетениям относятся одинарные — цепочка, трико, атлас — и двойные — ластичные цепочка, трико, атлас.

В цепочке петли образованы одной нитью, которая прокладывается на одну и ту же иглу во всех петельных рядах. Она представляет собой отдельные столбики закрытых  или открытых  петель, рядом приводятся графические записи переплетений. Одинарная цепочка в равновесном состоянии закручивается в спираль на лицевую сторону под действием сил упругости нитей, изогнутых в петли. Цепочка распускается только в направлении, обратном вязанию, малорастяжима. Она служит составным элементом раз

личных полотен, в самостоятельном виде применяется ограни ченно, в основном для образования бахромы в кашне, шарфах платках, шнурков.

В трико петли, образованные одной нитью, зигзагообразн располагаются в двух смежных петельных столбиках . Для трико характерен выраженный наклон петель, при обрыве, нити полотно распускается вдоль петельного столбика. Растяжимость трико больше, чем основовязаного трикотажа другие видов. Прочность трико по длине приблизительно в 1,5 раза больше его прочности по ширине. Одинарное трико распускается только в направлении, обратном вязанию, при условии равномерного натяжения всех нитей основы, что практически осуществить очень трудно. Кроме того, трико может легко раздев ляться по линии петельных столбиков при обрыве нити в петле и при растяжении трикотажа по ширине. Трико с краев не закручивается, так как силы упругости в нитях, заставляющие., трикотаж закручиваться, уравновешиваются поворотом петель перпендикулярно плоскости трикотажа, и поэтому толщина трико в 1,5 раза больше толщины кулирной глади, а в вытянутом состоянии толщина трико равна толщине глади.

Применяется трико в качестве грунта для получения более сложных переплетений.

В атласе каждая нить последовательно образует петли во многих петельных столбиках сначала в одном направлении, а затем в тех же столбиках в обратном направлении. Вследствие того, что ряды петель с разным наклоном по-разному отражают свет, атлас выглядит поперечно-полосатым, с зигзагообразными полосами. По структуре и свойствам атлас во многом подобен глади, повернутой под углом 60°. Он имеет толщину, равную двум толщинам нитей, составляющих его. Атлас можно распустить только в направлении, обратном вязанию, при условии равномерного и одновременного натяжения всех нитей. Атлас имеет недостаточную прочность, обладает малой формоустойчивостью, закручивается с краев на лицевую сторону в направлении петельного ряда и на изнаночную сторону в направлении петельных столбиков.

Применяется атлас для выработки белья, купальных костюмов и верхних трикотажных изделий.

Двойные переплетения — ластичная цепочка, ластичное трико и ластичный атлас — образуются путем чередования лицевых и изнаночных столбиков . Отличаются от одинарных большей толщиной, обладают меньшей упругостью и имеют повышенную растяжимость по длине, применяются в комбинации с другими переплетениями.

[image: image2]
Рис.  Основовязаные переплетения:

1 — цепочка; 2 — трико; 3 — атлас; 4 — ластичная цепочка; 5 — ластичное трико; 6 — ластичный атлас; 7 — сукно; 8— шарме; 9 — атлас-сукно; 10 — интерлочная цепочка; 11 — интерлочное трико; 12 — интерлочный атлас; 13 — цепочка-уток; — филейное; 15— трико-сукно

К производным основовязаным переплетениям относятся одинарные — сукно, шарме, атлас-сукно, атлас-шарме — и двойные — интерлочные цепочка, трико, атлас.

Сукно (трехигольное трико) и шарме (четырехигольное трико) . В этих переплетениях каждая нить образует петли не в соседнем петельном столбике, а через один или два петельных столбика соответственно. Поэтому сукно и шарме имеют более длинные протяжки, чем трико, что создает на изнаночной стороне больший блеск, который увеличивается с увеличением длины протяжек. Трикотажные полотна этих переплетений имеют меньшую растяжимость по ширине, чем полотна переплетения трико. Полотна малорастяжимые, более плотные и тяжелые, чем трико, имеют большую толщину. По сравнению с трико обладают меньшей распускаемостью и более красивым внешним видом. Сукно и шарме закручиваются по линии петельных столбиков на изнанку и по линии нательных рядов на лицевую сторону. При пошиве изделий детали выкраивают в поперечном направлении и изнанкой наружу.

Сукно и шарме применяются для выработки верхнего трикотажа, белья и перчаточных изделий.

Производный, атлас. Если обычный атлас имеет триковую кладку нити, то производный может иметь суконную кладку , тогда его называют атлас-сукно, или кладку шарме, тогда его называют атлас-шарме. Производные атласы отличаются от трикового атласа и по толщине, и по растяжимости. Так, например, растяжимость суконного атласа меньше трикового вследствие того, что длинные протяжки препятствуют растяжению атласа. В атласе суконной кладки петельные столбики расположены зигзагообразно. Это полотно закручивается, распускается в направлении, обратном вязанию.

Применяются производные атласы в комбинации друг с другом или другими переплетениями для выработки филейных переплетений.

Интерлочная цепочка, интерлочное трико и интерлочный атлас  —- двойные производные переплетения, упругие, не закручиваются и практически не распускаются. Интерлочные полотна более упругие, чем ластичные.

Применяются для изготовления верхних, бельевых и перчаточных изделий.

К рисунчатым основовязаным переплетениям относятся платированные, ворсовые, плюшевые, уточные, малорастяги-вающиеся, филейные, жаккардовые и др.

Уточными называются переплетения, в грунт которых введены дополнительные (уточные) нити, не образующие петли. Они располагаются между остовами петель и протяжками. В основовязаном уточном трикотаже уточные нити применяют в следующих случаях: как связующие для соединения отдельных петельных столбиков; как подкладочные для получения ворсового трикотажа; как отделочные для создания рисунков путем определенного сочетания с нитями грунта. Уточные нити, ввязанные в грунт трикотажа, существенно изменяют его свойства, уменьшая степень распускаемости, растяжимости, закручиваемости с краев трикотажа базового переплетения, уменьшают показатели усадки трикотажа. При деформациях усилия воспринимаются уточными нитями, более ориентированными в направлениях растяжения. При сложных деформациях со значениями, приближающимися к разрывным, но не разрушающими трикотаж, уточные нити изменяют свое положение в трикотаже относительно нитей грунта, причем эти изменения носят необратимый характер и не восстанавливаются при релаксационных процессах в трикотаже Это явление вызывает понижение показателей формоустойчивости уточного трикотажа.

К малорастягивающимся полотнам относятся, например, цепочка-уток, цепочка-сукно, трико-уток. В полотне цепочка-уток столбики цепочек соединяются в полотно дополнительной уточной нитью. Цепочка-уток обладает пониженной прочностью по ширине и легко распускается. Значительная распускаемость трикотажа цепочка-уток в известной мере устраняется в полотнах цепочка-трико, цепочка-сукно и цепочка-шарме. При этом более устойчивыми к распусканию являются полотна с большими, чем у трико, протяжками. Наибольшее распространение из этой группы имеет полотно цепочка-сукно. Цепочка-сукно характеризуется малой распускаемостыо, а по растяжимости приближается к тканям. Недостатком этого полотна является пониженная прочность по ширине. Полотно трико-уток получается при ввязывании уточных нитей в трико и характеризуется малой растяжимостью, пониженной распускаемостыо и более высокой прочностью по ширине.

Полотна с такими переплетениями применяются для изготовления женских костюмов, платьев, мужских сорочек, халатов и других верхних изделий.

Филейные переплетения вырабатываются на базе основовязаных переплетений, в которых отсутствует связь между некоторыми соседними петельными столбиками, вслед

ствие чего на полотне образуются отверстия, создающие разнообразные рисунки, подобные ажурным.

Применяются такие полотна для изготовления летних бельевых изделий (сеток), легкой верхней одежды, летних перча-ток, головных платков.

Трико-трико — переплетение, в котором два трико наложены друг на друга таким образом, что их протяжки направлены в разные стороны. Обладает легкостью, застилистостью, малой закручиваемостью и растяжимостью.

Используя переплетения атлас-атлас или трико-атлас, получают полотна с креповым эффектом поверхности «под шифон», «под креп-жоржет».

Трико-сукно — комбинированное одинарное переплетение, в котором трико заключено между остовами петель и протяжками сукна. Имеет подвижную структуру, закручивается с краев, хорошо драпируется.

Трико-шарме — одинарное переплетение, в котором на лицевой стороне переплетение трико, на изнаночной — шарме. Удлиненные протяжки шарме на изнаночной стороне полотна легко поддаются ворсованию, поэтому полотна применяются для изготовления изделий с начесом. Структура переплетения более подвижная, чем в трико-сукно.

Применяются такие полотна для изготовления бельевых изделий и верхней одежды, шарфов и отделочных беек.

Многослойные трикотажные полотна, разработанные в последнее десятилетие, вырабатываются на двухфонтурных ра-шель-машинах. В зависимости от вида продукции и требований к ней на машине используется от двух до семи ушковых гребенок. На обеих игольницах происходит поочередное формирование лицевой и изнаночной сторон полотна, в средние гребенки заправлены соединительные нити. Разводка между игольницами определяет толщину многослойного трикотажа (от 1,5 до 200 мм).

Главные переплетения

Атлас — основовязаное переплетение, в котором каждая нить последовательно образует во многих петельных столбиках петли с односторонними и двусторонними протяжками.

Гладь — одинарное поперечновязаное переплетение, лицевая сторона которого состоит из продольных рубчиков, образующихся за счет того, что петельные палочки перекрывают изогнутые участки петель (дуги и протяжки), в результате чего получается гладкая поверхность. Изнаночная сторона, наоборот, состоит из поперечно идущих полос, образованных изогнутыми участками петель (дуг и протяжек), перекрывающих петельные палочки, поэтому она шероховатая и матовая.

Изнаночный трикотаж — двойное поперечновязаное переплетение, обе стороны которого напоминают по своему строению изнанку глади, благодаря тому, что ряды петельных дуг выходят то на одну, то на другую сторону полотна.

Ластик — двойное поперечновязаное переплетение, в котором лицевая и изнаночная стороны одинаковые, так как на обе стороны этого трикотажа выходят столбики петельных палочек, которые чередуются со столбиками петельных дуг. При этом столбикам петельных палочек на лицевой стороне противостоят столбики петельных дуг на изнаночной стороне.

Трико — одинарное основовязаное переплетение, имеющее односторонние протяжки, т. е. петли его располагаются поочередно в двух соседних петельных столбиках.

Цепочка — основовязаное переплетение, образованное путем прокладывания нити на одну и ту же иглу во всех петельных рядах.

   Производные переплетения

Двуластик (интерлочный трикотаж) — двойное поперечновязаное переплетение, образованное таким сочетанием двух ластиков, при котором между растянутыми петельными столбиками одного ластика помещают петельные столбики другого.

Производная гладь — двойное поперечновязаное полотно представляет собой сочетание двух переплетений глади.

Производный атлас — основовязаное переплетение, выработанное на основе переплетений сукна и шарме.

Сукно — двойное основовязаное переплетение, представляет собой сочетание двух трико. В сукне образование петель происходит со сдвигом нитей через один ряд столбиков, вследствие чего протяжки петель получаются длиннее и образуют с изнаночной стороны полотна рисунок в виде елочки. По сравнению с трико сукно имеет большую толщину, массу, меньшую растяжимость и распускаемость.

Шарме — представляет собой сочетание трёх трико, в результате чего по сравнению с сукном имеет большую растяжимость и распускаемость.

Рисунчатые переплетения

Двойной полуфанг —- полотно, в котором лицевая сторона состоит из одинарных прессовых, а изнаночная — из петель глади.

Двойной фанг — полотно, в котором все петли имеют наброски, в результате чего создается переплетение, имеющее выпуклый продольный рубчик.

Жаккардовое переплетение — полотно характеризуется наличием на лицевой стороне цветного или рельефного узора.

У одинарных полотен с изнаночной стороны имеются протяжки цветных нитей, у двойных — каждый петельный ряд на лицевой стороне состоит из нитей двух или трех цветов, а на изнаночной — одного цвета (полный жаккард) или чередующихся между собой по цвету через петлю (неполный жаккард). Вырабатывается поперечно- и основовязаным.

Неполный трикотаж — вырабатывается путем выключения игл из работы, в результате чего образуются пропущенные петельные столбики, которые создают рисунчатый эффект на лицевой стороне полотна в виде продольных ажурных полос.

Оттеночные прессовые переплетения — представляют собой сочетание петель с набросками и петель глади, в результате такой трикотаж имеет продольные полосы, отличающиеся структурой и блеском. Вырабатываются одинарными и двойными переплетениями.

Платированный (покрывной) трикотаж — вырабатывается поперечно-вязаным и основовязаным, образуется прокладыванием на каждую иглу вязальной машины сразу двух или более нитей. При этом одна из нитей образует лицевую сторону полотна, а другая — изнаночную.

Плюшевое переплетение — полотно характеризуется ворсовой поверхностью, которая образуется прокладыванием на каждую иглу по две нити, при этом остовы петель у них одинаковые, а протяжки имеют разную длину. Увеличенные протяжки образуют сплошную ворсовую поверхность (гладкий плюш) или только на отдельных участках полотна (рисунчатый плюш).

Полуфанг — полотно, в котором на лицевую сторону выходят петли кулирной глади, но более округлой формы, а на изнаночную — удлиненные петли с набросками.

Поперечно соединенный трикотаж — образуется сменой нитей различного цвета, прокладываемых на иглы. Количество цветных нитей зависит от раппорта рисунка.

Прессовый трикотаж — полотно, в котором нить на иглы вязальной машины прокладывается всегда, но сбрасывается в зависимости от рисунка.

Наиболее распространены прессовые переплетения — полуфанг, фанг и оттеночные, которые могут, вырабатываться одинарными и двойными.

Уточный трикотаж — полотно, в котором кроме нитей грунта прокладываются дополнительные уточные нити, не образующие петель и располагающиеся между остовами петель и протяжек в одинарных переплетениях и между лицевыми и изнаночными петлями — в двойных переплетениях.

Филейный (ажурный) трикотаж — получают путем неполной проборки нитей в гребенках. Такое полотно имеет сквозные отверстия в виде ячеек, так как некоторые соединения петельных столбиков не связаны между собой в одном или нескольких петельных рядах. Вырабатывают его на поперечновязальных, основовязальных машинах.

Футерованный трикотаж (трикотаж с начесом) — вырабатывается на базе глади, имеет на изнаночной стороне футерные нити (начес) из толстой пряжи (низких номеров), которые не образуют петель, хотя и прокладываются на иглы. Футерные нити прикрепляются к петлям грунта протяжками последнего. Футерованный трикотаж может быть простым и платированным, одинарным и двойным.

